Транзисторы  2П302А/ИУ, 2П302Б/ИУ, 2П302В/ИУ

Кремниевые планарные полевые транзисторы с диффузионным затвором и n-каналом   типов  2П302А/ИУ, 2П302Б/ИУ, 2П302В/ИУ в корпусе КТ-2-12, предназначенные для работы во входных каскадах малошумящих усилителей, широкополосных усилителях, коммутирующих устройствах   на   частотах   до  150 МГц   и   других   схемах  аппаратуры специального назначения.

Транзисторы  соответствуют техническим условиям АЕЯР.432140.535 ТУ.

Масса транзистора ≤1,5г

Т а б л и ц а 1 - Электрические параметры  транзисторов при приемке, поставке и хранении

| Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения | Буквенное обозначение | Норма параметра |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Температура, Токр.ср , С |
|  |  | не менее | не более | не менее | не более | не менее | не более |  |
| Крутизна характеристики, (Uси =7 В,Uзи= 0, f=(50─1500 Гц), мА/В | S | 5 2,5 5 | - - - | 7 3 7 | - - - | - - - | - - - | 25 125 минус 60 |
| Начальный ток стока, (Uси=7 В, Uзи=0), (Uси=10 В, Uзи=0), мА | Iс.нач | 3 | 24 | 18 | 43 | 33 | - | 25 |
| Ток утечки затвора, (Uзи= - 10 В), А | Iз.ут | - - - | 1·10─8 5·10─6 1·10─8 | - - - | 1·10─8 5·10─6 1·10─8 | - - - | 1·10─8 5·10─6 1·10─8 | 25 125 минус 60 |
| Напряжение отсечки, (Uси=7 В, Iс=1·10─2 мА), В | Uзи.отс | - | │-5│ | - | │-7│ | - | │- 10│ | 25 |
| Входная емкость, (Uси=10 В, , f=1·107 Гц, Iс=3мА; Iс=18 мА Iс=33 мА) пФ | С11и | - - - | 20 - - | - - - | - 20 - | - - - | - - 20 | 25 |
| Проходная емкость, (Uси=10 В, , f=1·107 Гц, Iс=3 мА; Iс=18 мА Iс=33 мА) пФ | С12и | - - - | 8 - - | - - - | - 8 - | - - - | - - 8 | 25 |
| Обратный ток р-п перехода затвор-сток, (Uзс= -20 В) А | Iзсо | - | 1·10─6 | - | 1·10─6 | - | 1·10─6 | 25 |
| Сопротивление сток-исток в открытом состоянии, (Uси=0,2 В, Uзи = 0), Ом | Rси.отк | - | - | - | 150 | - | 100 | 25 |

Т а б л и ц а 2 - Предельно допустимые значения параметров электрических режимов эксплуатации транзисторов

| Наименование параметра, (условия измерения), единица измерения | Буквенное обозначение | Норма | Номер пункта примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимально допустимое постоянное напряжение затвор-исток, В 2П302А/ИУ 2П302Б/ИУ 2П302В/ИУ | Uзи макс | ─10 ─10 ─12 | 1 |
| Максимально допустимое постоянное напряжение сток-исток, В | Uси макс | 20 | 1 |
| Максимально допустимое постоянное напряжение затвор-сток, В, 2П302А/ИУ 2П302Б/ИУ 2П302В/ИУ | Uзс макс | 20 ─20 ─20 | 1 |
| Максимально допустимый постоянный ток стока, мА 2П302А/ИУ 2П302Б/ИУ 2П302В/ИУ | Iс макс | 24 43 ─ | 1 |
| Максимально допустимый постоянный ток затвора, мА | Iз макс | 6 | 1 |
| Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность, мВт | Рс макс | 300 | 2 |
| Максимально-допустимая температура перехода, С | Тпер макс | 150 |  |
| Примечания 1 Во всем диапазоне температур. 2 При температуре окружающей среды от минус 60 С до 25 С. В интервале температур окружающей среды от 25 С до 125 С допустимая постоянная рассеиваемая мощность рассчитывается по формуле: где Rtп.окр.ср – тепловое сопротивление переход-окружающая среда, равное 0,416 С/мВт. |

Гамма-процентная наработка до отказа (Тγ) изделий при γ=99% в предельно допустимом режиме (при максимально допустимой температуре p-n перехода, равной

150 С) не менее 80 000ч в пределах срока службы (Тсл) 25 лет.

Наработка  транзисторов  (t)  в  облегченном  режиме (при Uси≤15 В, Ic≤ 0,7 Iмакс) не менее 120 000 ч в пределах срока службы (Тсл) 25 лет.

Справочное значение интенсивности отказов транзисторов при эксплуатации (э), полученное по данным эксплуатации и данным по аналогичным транзисторам

210 – 9  1/ч.

Изготовитель:

ОАО «НПП  «Завод Искра»

432030,   г. Ульяновск,  проспект Нариманова, 75

тел.:  (8422) 46-80-48, 46-81-90, факс:  (8422) 46-37-46, 46-37-47

e-mail:  iskra@iptk.ru;     Web сайт: www.zavod-iskra.ru

# Text boxes

Корпус

Ключ

Ø8,5max

Исток

Затвор

6,6max

Ø9,5max

Сток

Ø5±0,3

23±1

Ø0,53max

4 вывода